ANEXO C

| Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante) Sello y Firma | MARCA AENOR PARA BLOQUES CERÁMICOS DE ARCILLA ALIGERADA PARA REVESTIR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº FICHA TÉCNICA: |  |  | FECHA: |  |  |  |  |  |
|  | FABRICANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOCALIDAD: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Croquis de la pieza Cotas en mm. |  |  |  |  |  | Vº Bº AENOR |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Esta ficha anula y sustituye a la de fecha |  |  |
|  | DESIGNACION DEL MODELO |  | Bloque cerámico de arcilla aligerada R.... de .... x .... x .... D1850 UNE 136010 |  |  |  |  |  |  |
|  | DESIGNACION COMERCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  | Valores garantizados por el fabricante |  | Valores exigidos por la MARCA |  |
|  | FISURAS |  |  |  |  |  |  | ≤ 1 pieza de cada 6 |  |
|  | TOLERANCIAS DIMENSIONALES | SOBRE EL VALOR NOMINAL |  |  | Longitud |  |  | 4% (max. 8 mm) |  |
|  |  |  |  |  | Anchura |  |  | 4% (max. 8 mm) |  |
|  |  |  |  |  | Altura |  |  | 4% (max. 8 mm) |  |
|  | ESPESOR DE PARED | PARED EXTERIOR |  |  | P1 |  |  |  8 mm |  |
|  |  | PARED INTERIOR |  |  | P2 |  |  |  5 mm |  |
|  | PLANEIDAD DE LAS CARAS | DIAGONALES |  |  | L  30 cm |  |  |  6 mm |  |
|  |  |  |  |  | 30  L  25 |  |  |  5 mm |  |
|  |  |  |  |  | L  25 cm |  |  |  3 mm |  |
|  | RESISTENCIA A COMPRESIÓN NORMALIZADA |  |  |  | daN/cm2 |  |  |  50 |  |
|  | DENSIDAD |  |  |  | Kg/m3 |  |  | 1850 |  |
|  | SUPERFICIE DE PERFORACIONES |  |  |  | % |  |  |  60 |  |
|  | Nº DE POROS |  |  |  | poros/dm2 |  |  |  50 |  |
|  | OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIEZAS ESPECIALES: |  |  |  |  |  |  |  |  |